ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

废玻璃分类及代码

Classification and code of scrap glass

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1―2009给出的规则起草。

本标准由国家标准化管理委员会提出。

本标准由全国产品回收利用基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

废玻璃分类及代码

- 范围

本标准规定了废玻璃的术语和定义、分类分级原则、分类与代码以及分级和检测方法。

本标准适用于废玻璃的回收、分拣和再利用活动。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20861  废弃产品回收利用术语

GB/T 27610  废弃产品分类与代码

- 术语和定义

GB/T 20861界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 废玻璃 scrap glass

在生产和生活过程中，丧失使用功能、出现破损或不符合产品标准的玻璃材料和制品。

- 废平板玻璃 scrap flat glass

- 废弃的白片玻璃或净片玻璃等板状玻璃制品。

- 废日用玻璃 scrap domestic glass

废弃的玻璃仪器、日用玻璃制品、玻璃包装容器、玻璃保温容器等玻璃制品。

- 玻璃熟料glass clinker

经过加工处理且满足生产需求，可以直接供玻璃厂回炉利用的碎玻璃。

- 分类分级原则

  - 依据回收企业实际情况，考虑玻璃生产企业需求，将废玻璃分为废平板玻璃、废日用玻璃、废特种玻璃和其他类废玻璃四个中类，以及按照颜色特征、用途等划分的各小类。

  - 依据废玻璃中所混有的金属、难熔物、有机物、异质玻璃等杂质含量分别将废平板玻璃和废日用玻璃分为三个级别，满足一级质量要求的废玻璃可以作为玻璃熟料使用。

- 编码方法和代码结构

  - 本标准采用线分类法和分层次编码方法，将废玻璃划分为大类、中类、小类三级，并对小类进行分级。代码由八位阿拉伯数字组成。

  - 大类代码用两位阿拉伯数字表示，参照GB/T 27610，将废玻璃归为废玻璃(代码08)一类；中类代码用四位阿拉伯数字表示，前两位为大类代码，第三、四位为中类顺序代码；小类用六位阿拉伯数字表示，前四位为中类代码，第五、六位为小类顺序代码；小类分级用八位阿拉伯数字表示，前六位为小类代码，第七、八位为分级顺序代码。

  - 本标准中的中类和小类，根据需要设立带有“其他”字样的收容项。为了便于识别，原则上规定收容项的代码为“99”。

  - 本标准中类、小类不再细分时，代码补“0”直至第六位。

  - 本标准的代码结构图如下：

- 分类和代码表

废玻璃分类和代码见表1。

- 表1  废玻璃分类代码表

| 代 码 |  |  | 类别名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |
| 08 |  |  | 废玻璃 |
|  | 0801 |  | 废平板玻璃 |
|  |  | 080101 | 单片无色废平板玻璃 |
|  |  | 080102 | 单片着色废平板玻璃 |
|  |  | 080103 | 镀膜废平板玻璃 |
|  |  | 080104 | 夹层废平板玻璃 |
|  |  | 080199 | 其他废平板玻璃 |
|  | 0802 |  | 废日用玻璃 |
|  |  | 080201 | 无色废日用玻璃 |
|  |  | 080202 | 绿色废日用玻璃 |
|  |  | 080203 | 棕色废日用玻璃 |
|  |  | 080204 | 杂色废日用玻璃 |
|  |  | 080299 | 其他废日用玻璃 |
|  | 0803 |  | 废特种玻璃 |
|  |  | 080301 | 光学废特种玻璃 |
|  |  | 080302 | 电子废特种玻璃 |
|  |  | 080303 | 光热废特种玻璃 |
|  |  | 080399 | 其他废特种玻璃 |
|  | 0899 |  | 其他类废玻璃 |

- 分级及检测方法

7.1 废平板玻璃分级和代码见表2，废日用玻璃分级和代码见表3。

- 表2  废平板玻璃分级代码表

| 序号 | 指标 |  | 单位 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级（代码 01） | 二级（代码 02） | 三级（代码 03） |
| 1 | 粒度 |  | mm | 3≤粒度≤60 | ≥3 | ≥3 |
| 2 | 金属 |  | % | ≤0.01 | ≤1.3 | ≤1.5 |
| 3 | 难熔物（石子、水泥块等） | ＜5mm |  | ≤1个/50kg | ≤2个/50kg | ≤3个/50kg |
|  |  | 5～10mm |  | 0个/50kg | 0个/50kg | 1个/50kg |
|  |  | ＞10mm |  | 0个/50kg | 0个/50kg | 0个/50kg |
| 4 | 有机物 |  | % | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤1.0 |
| 5 | 异质玻璃（硬质、晶质、光学和石英玻璃等） |  | % | ＜0.1 | ＜2 | ＜5 |
| 6 | 小于3mm玻璃粉 |  | % | ≤0.1 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 7 | 无色废玻璃中着色废玻璃含量 |  | % | ＜0.05 | ＜5 | ＜7 |
| 8 | 无色废玻璃中镜片、镀膜玻璃含量 |  | % | ≤0.03 | ≤3 | ≤5 |
| 9 | 着色废玻璃中杂色废玻璃含量 |  | % | ≤2.0 | ≤10 | ≤20 |
| 10 | 含水量 |  | % | ＜1 | ＜3 | ＜3 |

- 表3  废日用玻璃分级代码表

| 序号 | 指标 |  | 单位 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级（代码 01） | 二级（代码 02） | 三级（代码 03） |
| 1 | 粒度 |  | mm | 3≤粒度≤60 | ≥3 | ≥3 |
| 2 | 金属 |  | % | ≤0.01 | ≤1.3 | ≤1.5 |
| 3 | 难熔物（石子、水泥块等） | ＜2mm |  | ≤4个/20kg | ≤6个/20kg | ≤8个/20kg |
|  |  | 2～10mm |  | ≤4个/20kg | ≤6个/20kg | ≤8个/20kg |
|  |  | ＞10mm |  | 0个/20kg | 1个/20kg | ≤2个/20kg |
| 4 | 有机物 |  | % | ≤0.1 | ≤0.7 | ≤1.0 |
| 5 | 异质玻璃（工艺器皿、荧光屏、灯管、乳浊玻璃、药用玻璃、印花玻璃、微晶玻璃等） |  | % | ＜0.1 | ＜2 | ＜5 |
| 6 | 小于3mm玻璃粉 |  | % | ≤0.1 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 7 | 无色废玻璃中着色废玻璃含量 |  | % | ＜0.05 | ＜2 | ＜4 |
| 8 | 着色废玻璃中杂色废玻璃含量 |  | % | ≤2.0 | ≤10 | ≤20 |
| 9 | 含水量 |  | % | ＜1 | ＜3 | ＜3 |

7.2 除粒度之外的各项指标是否符合不同级别要求，采用取样称量法进行测定。

参 考 文 献

[1] 商务部令〔2007〕第8号《再生资源回收管理办法》

[2] GB/T 4754-2017  《国民经济行业分类》